附件二：材料采购需求

普通碎石（1-3/1-2）： 1、对供应商需求：长期供应稳定或批量较大的普通碎石供应商。 2、普通碎石质量标准： （1）普通碎石1-2石子（10-20mm碎石），1-3石子（16-31.5mm碎石），必须符合执行JGJ 52-2006《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》，《建设用卵石、碎石》GB/T 14685-2022标准中类别为Ⅱ类指标，《建设用卵石、碎石》GB/T 14685-2022标准中配制C60~C40及以下等级强度混凝土用碎石技术要求，母岩为青石，无风化岩； （2）含泥量：＜1%， （3）含泥块量：≤0.5%， （4）压碎值：＜10%， （5）针片状：≤15%， （6）含水率：＜1% （7）吸水率≤ 2%， （8）不得含有风化物、水锈、山皮等杂物，其它技术指标符合国家标准。 3、采购数量：以采购单位实际下单采购数量为准。 4、货物到达指定地点后，采购单位依照采购合同要求检验货物规格、等级、品质和数量等。

水洗碎石质量标准： 1、对供应商需求：长期供应稳定或批量较大的普通碎石供应商。 2、水洗碎石质量标准： （1）水洗碎石1-2石子（10-20mm碎石），1-3石子（16-31.5mm碎石），必须符合执行JGJ 52-2006《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》，GB/T 14685-2011《建筑用卵石、碎石》中类别为II类指标，《建设用卵石、碎石》GB/T 14685-2022标准中配制C60~C40及以下等级强度混凝土用碎石技术要求，母岩为青石，无风化岩； （2）含泥量：＜0.5%， （3）含泥块量：＜0.1%， （5）压碎值：＜10%， （6）针片状：＜10%， （7）含水率：＜1% （8）吸水率≤ 2%， （9）抗压强度≥70Mpa， （10）不得含有风化物、水锈、山皮等杂物，其它技术指标符合国家标准。

瓜子片碎石质量标准： （1）碎石必须符合JGJ 52-2006《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》，《建设用卵石、碎石》GB/T 14685-2022标准； （2）5-10mm碎石级配应符合5-10mm连续粒级的要求；整形料5-20mm必须符合5-20mm连续粒级要求。 （3）因本次采购石料用于绿色高性能混凝土，除了满足第2条连续级配的要求外，粒型要圆润，不规则颗粒要尽量少（GB/T14685-2022 条形筛法）。卖方提供的石料必须整形。 （4）碎石中泥含量（按干质量计）＜0.5%； （5）碎石中泥块含量（按干质量计）＜0.1%； （6）碎石中针片状含量（按干质量计）＜3%； （7）碎石的压碎指标＜10%； （8）吸水率≤ 1%； （9）抗压强度≥80Mpa； （10）碎石中不得含有风化物、水锈、山皮，不得混有未破碎的石块、草根、塑料、煤块、炉渣等杂物，其它技术指标符合国家标准。

机制砂： 1、对供应商需求：长期供应稳定或批量较大的机制砂供应商。 2、质量标准规格：中粗砂。 （1）细度模数2.7-3.3； （2）MB＜1.4(合格）时，石粉含量≤7.0%； （3）MB≥1.4(不合格）时，石粉含量≤3.0%； （4）泥块含量≤1.0%； （5）压碎值≤25%； （6）含水率＜5%； （7）颗粒级配Ⅱ区； （8）不得含有树根、树叶、山皮等杂物，其它技术指标符合国家标准。 3、采购数量：以采购单位实际下单采购数量为准。 4、检验标准：响应供应商所投的机制砂必须达到《混凝土质量控制标准》GB50164-2011标准、《建设用砂》GB/T 14684-2022标准。供应量要满足采购人生产的要求。 5、货物到达指定地点后，采购单位依照采购合同要求检验货物规格、等级、品质和数量等。