附件二：采购内容及质量标准

采购内容：600吨膨胀剂

膨胀剂质量检验 1、标准：《混凝土膨胀剂》GB/T23439-2017；《水泥细度检验方法筛析法》 GB/T1345-2005； 《水泥胶砂强度检验方法(ISO法)》GBT/17671-2021；《水泥化学分析方法》GBT176 ；《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》GB/T1346-2011；等相关标准质量检验依据； 2、质量要求： （1）氧化镁含量不大于5%，碱含量不大于0.75%； （2）比表面积≥200kg/㎡，1.18mm筛筛余量≤0.5%； （3）凝结时间应满足国家标准，初凝≥45min，终凝≤600min； （4）限制膨胀率水中7d≥0.035，空气中21d≥-0.015； （5）抗压强度/MPa：7d≥22.5,28d≥42.5。 3、质量保证：乙方所提供的混凝土膨胀剂质量稳定，其质量和性能应符合国家、行业相关标准和合同文件规定要求。如乙方提供的膨胀剂在甲方使用过程中出现质量异常，乙方接到甲方通知后24小时内到厂予以解决；如乙方在甲方要求时间内没有解决，甲方有权终止合同，并要求乙方对甲方场内剩余膨胀剂进行调整或退货处理，乙方不得有异议。